# Colocación de Cerámicas para Terraza

Mezclar los paquetes antes de la colocación para homogeneizar tonos y calibres.

Debe colocarse con juntas de aproximadamente un centímetro.

El adhesivo debe colocarse sobre la carpeta con llana dentada de doce milímetros.

Es necesario impermeabilizar la carpeta para evitar eflorescencias.

Las juntas de dilatación perimetrales deben ser de diez centímetros rellenas de material elástico en correspondencia con las juntas del contrapiso y carpeta.

# Descripción de Listones

Los listones cerámicos doble faz pueden ahora fabricarse en color rojo tradicional o en color marfil.

Al poseer una cara lisa y una rústica permiten colocarse indistintamente consiguiendo cualquiera de los dos aspectos o combinados.

| Codigo | Cara vista | Espesor | Peso unitario | Listones Por M2 | Listones Por paquete | Paquetes Por pallet | Peso Del pallet | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | cm | Kgr | Con junta de 1 cm |  |  | Kgr |  |
| C 996 | 6 x 24 | 0,9 | 0,245 | 57 | 57 14 Kgr | 100 | 1400 | ROJO |
| B 996 | 6 x 24 | 0,9 | 0,300 | 57 | 57 17 Kgr | 100 | 1700 | MARFIL |

# Colocación de Listones

Antes de su colocación se recomienda mezclar el contenido de los paquetes para homogeneizar la tonalidad.

Garantizar que la pared a revestir se halle sin humedad circulante.

Es importante que la superficie del muro tenga buena adherencia con el pegamento.

Los listones se colocan sobre pegamento distribuido con llana ranurada. En exteriores trabajar con juntas de al menos diez milímetros de ancho ulteriormente tomadas con el mismo pegamento para evitar desprendimientos de piezas, con cuidado de no ensuciar la cara vista del listón. Puede tratarse luego con siliconas al solvente