MATERIAL:

- Revise que el modelo y la medida corresponda con el material solicitado

- Revise que las piezas sean compatibles en color y diseño. (Si hay alguna diferencia por favor avise a su distribuidor)

- Algunos porcellanatos pulidos vienen de fábrica con una película protectora de parafina, para evitar que se marquen las placas durante la colocación, eso hace que el producto se vea opaco. El mismo luego de ser limpiado correctamente, alcanzará el brillo intenso.

SOPORTE

- Debe tenerse en cuenta que el soporte (piso/ pared) esté en perfectas condiciones de planeidad, porosidad y dureza.

- Suelos: de hormigón y cementicios.

- Muros: revoque convencional, hormigón y bloques prefabricados.

- Al momento de la instalación el soporte debe estar seco (la humedad en el mismo no puede superar el 3%)

ADVERTENCIA El gres porcelánico presenta riesgos en su colocación, si se hace en forma incorrecta, por su nula absorción de agua. Es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es decir de cemento y recinas, que proporcionen adherencia química. (Anclaje químico)

PRODUCTOS:

- WEBER.COL PORCELLANATO   (Piezas de hasta 30x 30)

- KLAUKOL PORCELLANATO  (Piezas de hasta 30x 30)

- WEBWER.COL SUPERFLEX (Piezas de más de 30x30, fachadas y pisos con losa radiante)

- KLAUKOL PLUS(Piezas de más de 30x30, fachadas y pisos con losa radiante)

- KLAUKOL FLEX  (Piezas de más de 30x30, fachadas y pisos con losa radiante)

RENDIMIENTO (aprox)
Simple encolado llana nro 8: 4kg/m2
Doble encolado llana nro 8: 6 kg/m2
Simple encolado llan nro 12: 6kg/m2
Doble encolado llana nro 12: 8kg/m2

PROCEDIMIENTO:

- Marque el nivel al cual debe quedar el piso con hilo o líneas en la pared. (Incluyendo la altura que toma con el adhesivo).

- No es necesario mojar la loza antes de instalarla.

- Aplique el pegamento sobre una superficie totalmente plana, firme, nivelada y limpia.

- Aplique la cantidad necesaria de pegamento, utilice llana dentada de 12x12 para encolados simples y llana dentada de 8x8 para efectuar un doble encolado total, pieza y soporte.

- Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que tiene cada loza en la parte inferior.

- Asiente la loza con pequeños golpes utilizando el mango de un martillo de madera, presione hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Evite manchar de pegamento la loza.

- Si las lozas tienen pegamento en la superficie remueva rápidamente, con una mezcla de agua y vinagre.

- Deje una junta mínima de 2 mm.

- No limpie ni camine sobre el material instalado en las siguientes 24 hrs.

- Una vez transcurridas 24 horas de la colocación de las placas, compruebe la correcta instalación, dé ligeros golpes sobre las lozas, si escucha un sonido hueco, re-instale la loza.

- Proceda a realizar la toma de las juntas.

- Rellene las juntas con espátula o llana de caucho, presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo.

PRODUCTOS:

- WEBER.COLOR PRESTIGE

- PASTINA KLAUKOL ALTA PERFORMANCE

- WEBER.COLOR EPOXI (PARA JUNTAS ESTANCAS)

LIMPIEZA:

- Quite la cera protectora que viene de fábrica, puede limpiarse con la misma pastina seca  mezclada con algún limpiador abrasivo tipo Cif blanco.

- Para limpiar los restos de materiales provenientes de la colocación como adhesivo, pastina , cal, etc. puede utilizar también Weber limpiador de cerámicos.

NO UTILICE LIMPIADORES A BASE DE ACIDO FLUORHIDRICO

- Por último selle las juntas, (las placas no requieren sellado) con un protector incoloro para protegerlas de la suciedad que se acumula en las mismas por el rose del tránsito diario, hongos, manchas, etc.

PRODUCTOS:
Weber protector de cerámicos

MANTENIMIENTO:

- Un trapo ligeramente húmedo en el uso diario, limpia y abrillanta perfectamente el porcellanato.

Manchas comunes:

| MANCHA | LIMPIADOR |
| --- | --- |
| Té, Café, Helado, Grasa, Aceites y Cerveza | Solución Alcalina: limpiadores comunes |
| Yeso, Óxido y Sedimentos | Ácido Sulfúrico o Ácido Clorhídrico |
| Pinturas y Plumones | Acetona |
| Salsa, Vinagre, cenizas | Solución Alcalina |
| Tinta | Detergente Ácido |
| Vinos (se recomienda limpiarlos inmediatamente, no dejar secar la mancha) | Solución Alcalina . Si la mancha persiste aplique agua oxigenada directamente |
| Goma de llanta o zapato | Acido clorhídrico: cloro y/o vinagre |

Los limpiadores deben ser usados de acuerdo a las instrucciones del fabricante, incluidas en las etiquetas de los mismos.
La empresa no se hace responsable por el uso de este instructivo en materiales ajenos a los distribuidos por la misma.