COLOCACIÓN SOBRE CONTRAPISO TRADICIONAL

Utilizar una mezcla (1:1:5) (cemento, cal, arena) que dé como resultado una consistencia plástica adecuada. 
Pintar con una lechada de cemento diluido la cara de la placa de mosaico que irá adherida al contrapiso. 
Emplear cemento blanco para la lechada en colores claros. Se evitarán de esta forma manchas desagradables en la superficie de las placas. 
Extender el preparado con una cuchara de albañil en un espesor no mayor de 2 cm. 
Colocar las placas de mosaico con juntas de 1,5 mm como mínimo; aplicar luego una presión uniforme y golpear suavemente sobre la placa a efectos de lograr el máximo contacto con la mezcla de asiento. 
Se recomienda no transitar sobre las placas antes de las 24 horas de su colocación.

COLOCACIÓN SOBRE CARPETA CEMENTICIA

Distribuir una capa de pegamento impermeable con hidrófugo a los efectos de potenciar al máximo las características de los mosaicos compactos.
Colocar las placas de mosaico con juntas de 1,5mm como mínimo. Aplicar luego una presión uniforme y golpear suavemente sobre la placa a los efectos de lograr el máximo contacto con el pegamento. 
Se recomienda no transitar sobre la placa antes de las 24 horas de su colocación.