COLOCACION DE BORDES PARA PILETAS 

1
El contrapiso debe quedar 1,5 cm por debajo del borde superior de la piscina.
Se aconseja realizar el contrapiso de hormigón armado y de un espesor mínimo de 8 cm.-

2
El borde debe sobresalir unos 3 cm hacia dentro de la piscina.-

3
La colocación de los bordes debe comenzar desde los rincones hacia el centro, quedando las piezas centrales para realizar cortes de ajuste.
Los cortes deben realizarse con amoladora y disco diamantado.- 

4- 
Al colocar los rincones se debe verificar que queden correctamente nivelados y escuadrados entre si. Es necesario darle a los bordes una pendiente de 2 a 3 mm hacia fuera.-

5- 
Para una mejor adherencia del borde con el contrapiso, es conveniente cepillar el asiento del borde y luego aplicarle una fina capa de adhesivo para pisos antes de apoyarlos sobre el mortero de asiento.-

6- 
Nunca hay que golpear las piezas con el mango de la maza para nivelarlas.- 


7-
El tomado de juntas debe realizarse con la pastina provista con los bordes.-